Udbudstekst: L-sten i genbrugsplast fra By Bang
L-sten i genbrugsplast fra By Bang er et miljøvenligt og praktisk valg til støttemure og haveanlæg. Med deres lave vægt og stærke konstruktion er de lette at håndtere og monteres uden brug af tungt udstyr.
Dimensioner og specifikationer
By Bang tilbyder robuste L-sten i genbrugsplast i forskellige størrelser:
· Farver: Sort og grå
L-sten 
· 49 × 49 cm – Højde 55 cm – Vægt 28,6 kg – Stk. pr. palle 16
· 49 × 49 cm – Højde 80 cm – Vægt 33,5 kg – Stk. pr. palle 8
· 49 × 49 cm – Højde 105 cm – Vægt 38,6 kg – Stk. pr. palle 8
Hjørne sten 
· 25 × 25 cm – Højde 55 cm – Vægt 11,5 kg – Stk. pr. palle 24
· 25 × 25 cm – Højde 80 cm – Vægt 16,2 kg – Stk. pr. palle 16
· 25 × 25 cm – Højde 105 cm – Vægt 21,0 kg – Stk. pr. palle 16
· Fordele ved L-sten i genbrugsplast
· Letvægt og nem håndtering – Mindre tunge end betonalternativer.
· Bæredygtige byggematerialer – Fremstillet af genbrugsmateriale.
· Holdbarhed og modstandsdygtighed – Lang levetid og vejrbestandighed.
· Nem montering af støttemur – Ingen behov for tungt udstyr.
L-sten i genbrugsplast er den ideelle løsning til både private og erhvervsmæssige byggeprojekter. De kombinerer styrke, funktionalitet og bæredygtighed i ét produkt.

